электротехнический некорродирующий клей-герметик

LOCTITE( 5145

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Клей-герметик LOCTITE 5145 разработан специально для фиксации, герметизации, уплотнения и в промышленной, автомобильной и военной электронике.

Отсутствие усадки у LOCTITE 5145 делает его идеальным для защиты компонентов, чувствительных к механическим нагрузкам. Клей поставляется в удобных при использовании тюбиках емкостью 40 мл.

LOCTITE 5145 - нейтральный клей-герметик со слабым запахом, на основе высокопрочного силикона, утверждающегося при комнатной температуре.  Продукт не вызывает коррозии электронных компонентов. После полимеризации устойчив к климатическим воздействиям, влажности, озону и сохраняет эластичность при нагреве до 200 C.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед началом работы с клеем-герметиком поверхность должна быть зачищена и обезжирена.

Сразу после выдавливания из тюбика начинается испарение растворителя и полимеризация клея-герметика. Поэтому для начальной фиксации компонентов достаточно нескольких минут. На полную полимеризацию и приобретение эксплуатационных характеристик клея-герметика LOCTITE 5145  необходимо 72 часа. Излишки клея легко удаляются неполярными растворителями.

Характеристики полимеризованного материала

Основные свойства клея LOCTITE 5145  представлены в таблице 4.

Термостойкость

Образец подвергался нагреву 200 C в течение 7 дней

| Растяжение на разрыв, Н/мм2 | 3 |
| --- | --- |
| Относительное удлинение до разрыва, % | 330 |
| Твердость по ASTM D2240, крепление А | 45 |

Влагостойкость

Образец выдерживался в условиях относительной влажности 98% при температуре 95 C в течение 28 дней

| Растяжение на разрыв, Н/мм2 | 5 |
| --- | --- |
| Относительное удлинение до разрыва, % | 500 |
| Твердость по ASTM D2240, крепление А | 29 |

Хранение

Хранение клея LOCTITE 5145 осуществляется при комнатной температуре в плотно закрытой тубе  при комнатной температуре. Срок хранения 6 месяцев. Не перекладывайте клей из оригинальной упаковки в другую тару, это может привести к ухудшению его характеристик.

УПаКОВКА

Клей LOCTITE 5145  поставляется в тубах емкостью 40 мл.